|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|  |  |  |  |  |
| Fornitura e posa in opera di baffles acustici fonoassorbenti in resina melamminica per la correzione sonora degli ambienti **3therm ABSORBER BF**, composti da espanso Basotec BASF, a base di resina melamminica di colore grigio chiaro, ad elevatissimo assorbimento acustico, appositamente studiati per l’eliminazione del riverbero e correzione acustica in ambienti di grandi superfici come hall di hotel, uffici, ristoranti, teatri, cinema, auditorium, sale conferenza, poligoni, discoteche (eco, rimbombo, cattiva comprensione dei discorsi).  Pannelli sp. 45mm, b1200xh 500mm, cilindri diametro 150mm, h600mm, assorbimento acustico a 2000Hz con distanza tra i pannelli αs= 1.23, massa volumica 11 kg/mc, reazione al fuoco classe C-s1-d0 secondo norma UNI EN 13501-1, e Classe CL1 di reazione al fuoco secondo norma CSE RF 2/75/A - CSE RF 3/77.  Dimensioni e colori personalizzabili su specifico progetto architettonico.  Distributore:  3therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ) | mq |  |  |  |
| Eventuali ore in economia | €/ora |  |  |  |
| Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente |  |  |  |  |
| Misurazione vuoto per pieno |  |  |  |  |