|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|  |  |  |  |  |
| Fornitura e posa in opera di pannelli acustici fonoassorbenti in resina melamminica per la correzione sonora degli ambienti **3therm ABSORBER SLIK**, composti da espanso Basotec BASF, a base di resina melamminica di colore grigio chiaro, ad elevatissimo assorbimento acustico, appositamente studiati per l’eliminazione del riverbero e correzione acustica degli ambienti affollati come bar, ristoranti, palestre, mense, scuole (eco, rimbombo, cattiva comprensione dei discorsi).  Spessore lastra da 10 a 60mm, assorbimento acustico sp.50mm a 2000Hz = 90%, massa volumica 11 kg/mc, reazione al fuoco classe C-s1-d0 secondo norma UNI EN 13501-1, e Classe CL1 di reazione al  fuoco secondo norma CSE RF 2/75/A - CSE RF 3/77.  Dimensioni e colori personalizzabili su specifico progetto architettonico.  Distributore:  3therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ) | mq |  |  |  |
| Eventuali ore in economia | €/ora |  |  |  |
| Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente |  |  |  |  |
| Misurazione vuoto per pieno |  |  |  |  |